Техническая спецификация

на инженерную паркетную продукцию типа «Английская ёлка» торговой марки Kraft серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Kraft (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

# Паркет «Английская ёлка»

Конструкция: 2х-слойная.

Тип соединения: паз – шип

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С. Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

# Номинальные размеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметров** | **Номинальные размеры** | **Допуски, мм** |
| Ширина, длина, высота | 90,00 | 600 | 12,00 | ±0,3 |
| Толщина слоя износа S1, мм | 1,2 | ±0,2 |
| Микрофаска Δ, мм | 0,5(2) | ±0,15 |
| Вид соединения | Шип-паз | --- |

Примечания к пункту 2:

1Толщина паркетных планок S зависит от типа покрытия

2Величина фаски, а также ее равномерность зависит от степени бража: с увеличением степени бража размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

# Отклонения по кривизне

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметров** | **Допустимые отклонения** |
| Перпендикулярность смежных кромок | 0,2 % от ширины |
| Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) | 0,2 % от ширины |
| Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) | 0,5 % от длины |
| Продольная кривизна по кромке | 0,1 % от длины |

1. **Требования сортировки**
	1. **Рустик (Р)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование пороков древесины** | **Рустик (Р)** |
| Вариация цвета | допускается без ограничений |
| Заболонь | допускается без ограничений |
| Вид распила, наклон волокон | не нормируется |
| Сердцевинные лучи | допускаются без ограничений |
| Сучки здоровые и отреставрированные | допускаются без ограничений |
| Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец | допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 50 % планки |
| Червоточины | допускаются Ø до 1 мм без реставрации и Ø до 3 мм после реставрации |
| Прорость | допускается без ограничений после реставрации |
| Цвет реставрационного материала | дуб – светлый |
| Особенности реставрации | допускаются неровности и отверстия в реставрационном материале, а также незначительные открытые пороки |

Примечания к пункту 4:

1. Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий независимо от сортировки не учитываются и не нормируются.
2. В таблице указаны средние значения пороков. Фактически, величина отдельно взятых пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

# Виды и характеристики покрытий

|  |  |
| --- | --- |
| **––Виды покрытия** | **Лак** |
| Описание покрытия |  покрытие на основе полиуретан- акрилатов |
| Вид поверхности | гладкая, закрыто-пористая |
| Степень блеска | 30–40 GU/60° |

1. **Прочие условия**
	1. Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:
* в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;+
* не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
* сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).
	1. Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.
	2. С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.
	3. Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4 % от партии.
	4. Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).