

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ **Art Vinyl – коллекция Rockstars**

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт | Значение |  |
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | - | 43 |
|  | | | | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт | Значение |  |
| Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
| Толщина покрытия | ISO 24346 | 3 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,70 мм |
| Вес | ISO 23997 | 4900 г/м² |
| Способ укладки | - | На клей |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Планка, Плит ка |
| Размер планки | - | 152,4 \* 914,4 мм |
| Количество штук в упаковке | - | 15 планок |
| Размер плитки | - | 457,2 \* 457,2 мм |
| Количество штук в упаковке | - | 10 плиток |
| Количество м² в упаковке | - | 2,090 м² |
| Количество упаковок на палете | - | 78, 80 |
| Количество м² в палете | - | 163,020 м², 167,200 м² |
|  | | | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт | Значение |  |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
|  | | | | |

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт | Значение |  |
| Ecomaterial | - | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
| Экологический сертификат «Листок жизни» | - | да |
|  | | | | |

**Общие рекомендации по монтажу напольного покрытия:**

**1.** Перед установкой следует внимательно ознакомиться и строго следовать пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия, которую можно найти на официальном сайте завода-изготовителя, либо в виде вкладыша на упаковках с продукцией.

**2.** *Проверяйте продукцию до укладки.* В случае несоответствующего качества, монтаж необходимо **приостановить**, оставшиеся упаковки **не вскрывать** и немедленно сообщить об этом продавцу! Претензии по качеству напольного покрытия **после укладки не принимаются**!

**3.** Покупатель и укладчик несут совместную ответственность за конечный результат. Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.)

**4.** Во избежание повреждений напольные покрытия устанавливаются в самую последнюю очередь, после завершения всех инженерных, строительных и отделочных работ, связанных с повышенной грязью и влажностью.

**5.** Для акклиматизации продукции, запечатанные упаковки следует оставить в помещение, где будет, установлен пол в горизонтальном положении на 4-5 дней. Нельзя открывать упаковки до начала работы.

**Важно!** Не соблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

**6.** Нельзя держать длительное время не уложенную продукцию (даже в заводской упаковке) вблизи отопительных приборов или направлять на нее тепловую пушку.

**7.** Монтаж покрытия пола допускается при температуре не ниже +15°С. Рекомендуется проводить устройство покрытия пола с применением покрытия ПВХ в помещении при температуре не ниже плюс 20°С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ. Сквозняки в помещении не допускаются.

**8.** При укладке покрытия ПВХ на подогреваемые полы, систему нужно отключить за 3-4 суток до начала укладки и включать не ранее чем через 72 часа после завершения работ по устройству покрытия пола.

**9.** Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не более 60%.

**10.** Основание пола должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Неровность основания не должна превышать 2 мм на 2 метра. Влажность основания из бетона, стяжки, самовыравнивающихся смесей не должна превышать 2%. При укладке на полы с водной системой подогрева, температура основания (поверхности пола) не должна превышать 27 °С

**11.** Сборка осуществляется последовательно в выбранном направлении (обычно слева направо), при этом удобнее начинать монтаж от самой длинной стены. Расширительные зазоры должны быть предусмотрены у всех стен и других неподвижных частей конструкции (колонны, трубы отопления и т.д.) и составлять 5-10 мм, предохраняя покрытие от разбухания в случае увлажнения пола.

**12. *ВАЖНО!*** Не допускается укладывать покрытие ПВХ на любые старые напольные покрытия: линолеум, керамическую плитку и т.д***.***

**13. *СОВЕТ!*** Выполнить предварительную раскладку модулей в соответствии с выбранным проектом. В упаковке могут находится модули с одинаковым рисунком, во избежание образования зон с одинаковым рисунком необходимо перетасовать модули.

**Общие рекомендации по уходу и эксплуатации за напольными покрытиями:**

1. Относительная влажность в помещении должна поддерживаться на уровне 40-65%, температура 18-23 градуса в течение всего года. Для этого рекомендуется устанавливать системы кондиционирования и увлажнения воздуха. Увлажнение воздуха предотвращает чрезмерную усушку напольного покрытия в зимний отопительный сезон, когда воздух становится сухим. 2. Для ежедневной уборки применять:

- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или пылесоса;

- влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

**Внимание!** *Не используйте хлорсодержащие, абразивные и чистящие средства с льняным маслом или ацетоном.*

*Не используйте чрезмерное количество воды.*

*Не полируйте, не натирайте воском и не шлифуйте .*

3. Для предохранения покрытия от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

**4.** При передвижении тяжелых предметов по покрытию во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный материал.

**5.** Используйте коврики в местах, где напольное покрытие подвергается наиболее суровому обращению - при входе в помещение, около раковины и посудомоечной машины на кухне.

6. При попадании на поверхность покрытия веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его водным раствором.

**7. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется длительный контакт напольного покрытия с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

**Условия гарантии.**

1. Требования в отношении Товара могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные договором, условиями гарантии изготовителя либо законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

* в отношении того же количества, в котором он приобретен;
* продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка), не подвергался воздействию влаги;
* сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

2. Гарантийные обязательства не распространяются на товар, приобретенный с уценкой, хранившийся и эксплуатировавшийся с нарушением условий хранения и эксплуатации, доработанный или имеющий повреждения, а также в случае некачественного монтажа.

3. При обнаружении каких-либо проблем с полом не рекомендуется предпринимать какие-либо самостоятельные действия. Обратитесь за квалифицированной помощью к нашим специалистам!

***Покупатель настоящим подтверждает, что ознакомлен, согласен и получил свой экземпляр Технических характеристик, ознакомлен с общими рекомендациями по установке, эксплуатации и уходу за приобретенным напольным покрытием.***