**Укладка:**

Укладка на бетонный пол

При укладке на бетонное основание, паркетные доски приклеиваются к бетону.

Основание должно быть ровным, сухим, т.е. без комков цемента и т.д. Если основание пола неровное, его необходимо выровнять.

Для определения влажности бетона на практике используются два различных метода, при которых необходимо учитывать следующие предельные значения:

a) относительная влажность бетона должна быть менее 65%

б) «СМ-влажность» цементно-бетонного пола должна быть менее 2%.

В целом выбор типа клея зависит от основания и условий на месте укладки. Дисперсионный клей, в большинстве случаев, не подходит. Следует использовать только клей для паркета. Следуйте инструкциям, приведенным в технических спецификациях компаний-изготовителей.

Не забывайте оставлять компенсационный зазор между полом и всеми стенами и неподвижными объектами внутри помещения, который должен быть не менее 10 мм, а лучше 2,0 мм на метр ширины помещения.

Укладка на деревянные основания (например основания, полы из массивной доски, доски из производных древесины)

Паркетные доски «Chalet» можно крепить к основанию пола или полам из массивной доски с помощью гвоздей или саморезов. При этом новые доски должны быть уложены по диагонали, если это невозможно, то новые доски следует укладывать поперек прежнего направления укладки.

Чтобы предотвратить скрипы полов, мы рекомендуем укладывать проницаемую пленку в качестве промежуточного слоя.

Не забывайте оставлять компенсационный зазор между полом и всеми стенами и неподвижными объектами внутри помещения, который должен быть не менее 10 мм, а лучше 2,0 мм на метр ширины помещения.

**Климатические условия**

Паркет марки «BOEN Chalet» высушивается до влажности 7,5 % (±1%). Важно, чтобы помещение, где будет укладываться паркет было сухим и отапливаемым. Перед укладкой паркета все окна и двери должны быть установлены, работы по укладке кирпича, штукатурные работы и бетонирование должны быть завершены. Помещение должно быть отапливаемым, температура внутри помещения должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха (Rh) не должна превышать 60%. Убедитесь, что в комнате поддерживается умеренная температура и относительная влажность воздуха не выше 60 % и после укладки пола.

Хранить паркет марки «BOEN Chalet» следует только в сухом месте, вскрывать упаковки с паркетом нужно непосредственно перед началом укладки.

**Теплые полы**

Паркет марки «BOEN Chalet» можно укладывать поверх оснований с установленными системами тёплых полов с некоторыми ограничениями. «BOEN Chalet» — это крупноформатные паркетные доски, которые могут сильнее набухать и давать большую усадку, по сравнению с классическим паркетными полами. Следует учесть тот факт, что чрезмерное тепло системы обогрева может привести к изменению формы или образованию трещин между досками.

**Обработка поверхности**

Паркетные доски «BOEN Chalet» обрабатываются натуральным маслом с оксидативным отверждением. Для ухода за полами следует использовать масло «BOEN Oil Freshen Up». Первую обработку поверхности вашего паркетного пола рекомендуется произвести непосредственно после укладки пола, до начала его использования.

Для ежедневной уборки больше всего подходит сухая тряпка, веник или пылесос.

Если вам все же необходимо вымыть пол, мы рекомендуем добавить в чистую воду средство для мытья пола «BOEN Floor Soap». Допускается только влажная уборка, никогда не заливайте паркетный пол водой. Немедленно протрите воду с помощью сухой тряпки.